## Slide 1: RECEPTORES DE IMÁGENES

## Slide 2: CONCEPTO
Un receptor de imagen en radiología es el que retiene la imagen latente proyectada de un objeto o cuerpo después de ser expuesta a los rayos x y plasmada por permanentemente por medio de un proceso químico o digital.

## Slide 3: receptores
Película radiográfica:
Chasis para radiografías digitales

## Slide 4: Películas radiográficas
Composición:
Base: material plástico transparente
Emulsión: gelatina y haluros de plata

## Slide 5: Película radiográfica:
La manufacturación de las películas radiográficas es un proceso preciso que requiere un estricto control de calidad. Las instalaciones de manufacturado deben ser extremadamente limpias ya que la capacidad de la película para reproducir la información de los rayos x puede verse mermada por leves restos de suciedad o de algún tipo de contaminante. Las películas radiográficas tiene un grosor de aproximadamente entre 150 y 300 µm; Consisten básicamente en dos partes: la base y la emulsión.

## Slide 6: PELICULA RADIOGRAFICA
La mayoría de las películas tienen la emulsión en los dos lados y llaman películas de emulsión doble. Entre la emulsión y la base se encuentra una fina capa de material llamada capa adhesiva. Esta capa permite que la base y la emulsión mantengan un contacto y una integridad apropiados durante el uso y el procesado de la película. La emulsión está contenida en una cubierta protectora de gelatina llamada al recubrimiento. Este recubrimiento protege la emulsión de rasguños, presión y contaminación durante la manipulación, procesado y almacenamiento, y permite una manipulación relativamente descuidada de la película a rayos X. antes de la exposición.

## Slide 7: base
Función:
Proporciona el apropiado grado de rigidez y solides para la estabilidad y manejo de la película
Grosor:
180 micrómetros
La base de la película debe absorber poco agua para un mejor procesado.

## Slide 8: Base:
La base es la capa más alejada de la película, tiene aproximadamente 1 mm de espesor y sirve principalmente como un soporte mecánico a la capa de fósforo activa. El poliéster es el material de la base más popular. Requerimientos para un material de base de alta calidad: • Dura y resistente a la humedad • Resistente a los daños de la radiación y a la decoloración con el uso • Químicamente inerte. • Flexible • Sin impurezas que serían reproducidas en la imagen. Características de las pantallas • Velocidad. • Ruido. • Resolución espacial.

## Slide 9: BASE
La base es el fundamento de la película radiográfica y su función es la de proveer una estructura rígida que permita el posterior recubrimiento con la emulsión. La base de la película radiográfica en un grosor entre 150 y 300 µm, es semirrígida, traslúcida y está realizada con poliéster.

## Slide 10: Emulsión :
Haluros de plata:
Los granos de la emulsión de haluros de plata son usados como receptores de imagen en películas radiográficas estos cristales están suspendidos en una emulsión de gelatina cuya función es mantener los micro cristales de haluros de plata
Existen tres tipos de granos:
Grano tridimensional.
Tabular.
Cubico.

## Slide 11: Emulsión:
La emulsión es el corazón de la película de rayos x. Es el material con el cual los fotones de luz de las pantallas o los fotones de rayos x interaccionan y transfieren información. La emulsión consiste en una mezcla homogénea de gelatina y cristales de haluros de plata. Forma un recubrimiento uniforme en una capa de entre 3y 5 µm de grosor. La gelatina es transparente, para así transmitir la luz, y suficientemente porosa para que los productos químicos del procesado penetren hasta los cristales de haluros de plata. Su principal función es la de proporcionar un soporte mecánico para los cristales de haluros de plata, manteniendo los hijos y uniformemente dispersos en el espacio.

## Slide 12
El cristal de haluro de plata es el ingrediente activo de la emulsión fotográfica. En una emulsión típica, el 98% de haluro de plata es bromuro de plata; el resto es normalmente yoduro de plata. Éstos átomos tienen números atómicos relativamente altos (ZBr = 35, -ZAg=47- ZI=53) en comparación con la gelatina y la base (Z+- 7). Dependiendo de la aplicación deseada, los cristales de haluro de plata pueden tener diversas formas. Los granos tabular es son usados en la mayoría de películas radiográficas.

## Slide 13: TIPOS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS
Películas de pantallas: La película de pantalla es el receptor de imagen más comúnmente usado en radiología. Características principales: • Contraste: el contraste es inversamente proporcional a su latitud de exposición; las películas de pantalla están disponibles en múltiples latitudes. Habitualmente el fabricante identifica al contraste de estas películas como medio alto o más alto. La diferencia depende del tamaño y distribución de los cristales de haluros de plata. Una emulsión de alto contraste contiene granos de haluros de plata más pequeños con un tamaño de grano relativamente uniforme. Las películas de bajo contraste contiene granos grandes con un rango más amplio de tamaños.

## Slide 14: Películas de exposición directa
: La emulsión de una película de exposición directa es más gruesa que la de película de pantalla y contiene una concentración más alta de cristales de haluro de plata para mejorar la interacción directa con los rayos x. Las películas de exposición directa son menos sensibles a la luz y por lo tanto no deben usarse con pantallas. Se usan habitualmente con un chasis de cartulina, aunque algunas de estas películas están disponibles en envoltorios individuales de papel. Después del procesado, las películas de doble emulsión son planas porque la característica de expansión y contracción de las dos capas de emulsión se compensan mutuamente. Con las películas de emulsión simple, se debe prestar atención al hinchado de la emulsión durante el procesado y su concentración durante el secado. La parte trasera de la base de la película de emulsión simple está recubierta con gelatina transparente para qué él hinchado y concentración de la emulsión estén compensados durante el procesado, asegurando así que la película no se doble.

## Slide 15: Película mamográfica:
La superficie de la base opuesta a la pantalla está recubierta con un tinte especial que absorbe la luz para reducir la reflexión de la luz de la pantalla, la cual se transmite a través de la emulsión y la base. Este efecto se llama formación de halo, y el tinte absorbente es un recubrimiento antihalo. Este antihalo se emplea en todas las películas de pantalla de emulsión simple, y no sólo la momográfica. Este recubrimiento se elimina durante el procesado para mejorar el visionado.

## Slide 16: Chasis digital
Los chasis digitales es la innovación de la tecnología a nivel de receptores de radiación estos tienen la capacidad de grabar la imagen latente en de una exposición para luego ser procesada por un software transforma la imagen en un depositada en una información digital.

## Slide 17: Chasis con sistema pantalla-película convencional
Es chasis radiográfico es el sustento de las pantallas intensificadoras y la película radiográfica; resguardando a ésta ultima de la luz. La cubierta frontal debe ser de un material radiolucido, como plástico, aluminio, o en el mejor de los casos fibra de carbono, para no absorber los rayos x formadores de imagen y debe ser lo suficientemente rígida y fuerte como para soportar el apoyo de las estructuras en estudio. Presenta una ventana, radiodensa, para la impresión de los datos identificatorios del estudio. Adjunta, en su interior, se encuentra adosada la pantalla intensificadora anterior. La pantalla posterior se adjunta a la cara posterior del chasis. Entre ambas pantalla se ubica la película radiográfica de doble emulsión.